A. Bodenarbeiten / Aushub / Planum

Pos. 1 	 m³	Bodenaushub (Steigungsverhältnis der Böschungen im Verhältnis 1:3 !!!)

Pos. 2 	 m²	Rohplanum herstellen

Pos. 3 	 m²	Feinplanum herstellen

Pos. 4 	 m²	Teichgrundplanum verdichten

B. Bedarfsposition / Verbesserung des Bau- bzw. Untergrundes

Pos. 5 	 m³/to	Tragschicht aus kalkfreiem Schotter oder Mineralgemisch, Körnung

bis max. 45 mm, liefern, einbauen und verdichten. Einbaustärke ca. 15-20 cm.

Pos. 6 	 m²	Geotextilvlies (TERRAM), GRK 4, 250 g/m²; 1,6 mm stark, thermisch

verfestigt, aus Polymer-Zusammensetzung, liefern und einbauen. Die Bahnen

sind mit 50 cm seitlicher Überlappung zu verlegen. Verschnitt ist

einzuberechnen.

C. Abdichtungsarbeiten

Pos. 7 	 m² 	Abdichtungssystem Teichbauelemente aus Ton „Jumbo“ (ca. 87 x 42 x 10 cm),

Durchlässigkeitsbeiwert K = ca. 2,5 x 10-11 m/sec (im eingebauten Zustand),

frei Baustelle liefern.

Die Teichbauelemente sind zu beziehen unter:

Adolf Gottfried Tonwerke GmbH - Baustoffe

Tonwerkstraße 3

96269 Großheirath

Tel.: 09565/797-0  FAX 09565/797-35

info-bau@gottfried.de    www.gottfried-baustoffe.de

Pos. 7.1 	 m² 	Teichbauelemente aus Ton „Jumbo“ wie unter Pos. 7 verlegen und zu einer

homogenen Tonschicht verkneten.

Zu verwenden ist die Hydraulikwalze (Schaffußwalze) der Firma Wacker-Neuson  „RT 82“.

D. Schutz- und Trennlage

Pos. 8 	 m²	Geotextilvlies, GRK 4, 250 g/m²; 1,6 mm stark,

sonst wie Pos. 6

E. Auflastschicht

Pos. 9 	 m³/to	kalkfreier Schotter oder Mineralgemisch, z. B. Körnung 2 bis 32 mm, frei

Baustelle liefern und – als trittsichere Auflast oder Tragschicht mindestens

20 cm stark – aufbringen, planieren und abwalzen.

Bedarfsposition:

Pos. 10 	 m³	Sauberkeits- oder Deckschicht/ Pflanzgrund / Substrat (z. B. Kies,

lehmiger Füllboden, Substrat o. ä.), frei Baustelle liefern und auf Tragschicht

einbauen, planieren und abwalzen.

Pos. 11 	 St	St. Güteüberwachung, der fertig gestellten Tondichtung, während der

Baumaßnahme, durch ein vom AN zu benennendes, anerkanntes

Prüfinstitut. Zu prüfen sind der Durchlässigkeitsbeiwert {k) und die

Proctordichte {%}. Es sind mind. 2-4 Proben {per Ausstechzylinder) pro

Prüfdurchgang zu nehmen. Anzustreben sind:

a) ein Durchlässigkeitsbeiwert k s 10·11 m/s

b) eine Proctordichte von ca. 95 - 98%

Die Ergebnisse sind der Bauleitung/ dem AG unaufgefordert vorzulegen!

Die Prüfung ist alle ca. 1.000 m² vorzunehmen.

Anm.: Für Projekte >= 5.000 m² sind 2 - 3 Prüfungen (auch ausKostensicht) absolut ausreichend.